ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
ТРОЙНИКИ
I
Конструкция
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ГОСТ 17376-2001

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

2. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

	Наименование государства
	Наименование национального органа по стандартизации

	Азербайджанская Республика

Республика Армения

Республика Беларусь

Грузия

Республика Казахстан

Кыргызская республика

Республика Молдова

Российская федерация

Туркменистан

Республика Узбекистан

Украина
	Азгосстандарт

Армгосстандарт

Госстандарт Республики Беларусь

Грузстандарт

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстандарт

Молдовастандарт

Госстандарт России

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узгосстандарт

Госстандарт Украины


3. Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги и легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции отводов.

4. Постановление Государственного комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 17376-83

(ИПК Издательство стандартов, 2002

11 20

ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ    
​​​​​​​​СТАНДАРТ
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
ТРОЙНИКИ Конструкция
.Carbon and low-alloy steel butt-welding fitting.Tees.Design​​​​​​​​​​​​​​​​

_________________________________________________________________________________________________________________________
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Дата введения 2003—01-01
1 Область применения

        Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные
тройники из углеродистой и низколегированной стали.

       Область применения тройников — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.                         
       Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования — рекомен-
дуемыми.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380—2001. Детали трубопроводов бесшов​ные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
3 Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения — по ГОСТ 17380.
4 Конструкция и размеры
I
4.1 Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на рисунке I и в таблицах 1 и 2.
[image: image2.png]



[image: image1.png]25,





Равнопроходный
Переходный
Рисунок 1
___________________________________________________________________________________________________________Издание официальное
21
                                                                                                                                                                                   1

ГОСТ 17376-2001
Размеры в миллиметрах
Таблица   1 — Тройники исполнения 1
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	Масса, кг

	15

	21,3

	2,0

	21,3

	2,0

	25

	25

	0,19


	
	
	3,2

	
	3,2

	
	
	0,30


	
	
	4,0

	
	4,0

	
	
	0,38


	20

	26,9

	2,0

	
	2,0

	29

	29


	0,26


	
	
	3,2

	
	3,2

	
	
	0,42


	
	
	4,0

	
	4,0

	
	
	0,52


	
	
	2,0

	26,9

	2,0

	
	
	0,23


	
	
	3,2

	
	3,2

	
	
	0,37


	
	
	4,0

	
	4,0

	
	
	0,46


	25

	33,7

	2,3

	21,3

	2,0

	38

	38

	0,25


	
	
	3,2

	
	3,2

	
	
	0,35


	
	
	4,5

	
	4,0

	
	
	0.40


	
	
	2,3

	26,9

	2,0

	
	
	0,25


	
	
	3,2

	
	3,2

	
	
	0,35


	
	
	4,5

	
	4,0

	
	
	0,40


	
	
	2,3

	33,7

	2,3

	
	
	0,40


	
	
	3,2

	
	3,2

	
	
	0,64


	
	
	4,5

	
	4,5

	
	
	0,80


	32

	42,4

	2,6

	21,3

	2,0

	48

	48
	0,79


	
	
	3,6

	
	3,2

	
	
	1,10


	
	
	5,0

	
	4,0

	
	
	1,50


	
	
	2,6

	26,9

	2,0

	
	
	0,79


	
	
	3,6

	
	3,2

	
	
	1,10


	
	
	5,0

	
	4,0

	
	
	1,50


	
	
	2,6

	33,7

	2,3

	
	
	0.79


	
	
	3,6

	
	3,2

	
	
	1.10


	
	
	5,0

	
	4,0

	
	
	1.50


	
	
	2,6

	42,4

	2,6

	
	
	0,79


	
	
	3,6

	
	3,6

	
	
	1,10


	
	
	5,0

	
	5..0

	
	
	1,50


	40


	48,3

	2,6

	26,9

	2,0

	57

	57

	1 ,00


	
	
	3,6

	
	3,2

	
	
	1,40


	
	
	5,0

	
	4,0

	
	
	2,00


	
	
	2,6

	33,7

	2,3

	
	
	1,00


	
	
	3,6

	
	3,2

	
	
	1,40


	
	
	5,0

	
	4,5

	
	
	2,00


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,6

	42,4

	2,6

	
	
	1,00


	
	
	3,6

	
	3,6

	
	
	1,40


	
	
	5,0

	
	5,0

	
	
	2,00


	
	
	2,6

	48,3

	2,6

	
	
	1,00


	
	
	3,6

	
	3,6

	
	
	1.40


	
	
	5,0

	
	5,0

	
	
	2,00



2                                                                                          22

ГОСТ 17376-2001
Приложение таблицы 1                                                                                                                     Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	Масса, кг

	50

	60,.3

	2,9

	33,7

	2,9

	64

	51

	1,60


	
	
	4,0

	
	4,0

	
	
	2,20


	
	
	5,6

	
	5,6

	
	
	3,00


	
	
	2,9

	42,4

	2,6

	
	57

	1,60


	
	
	4,0

	
	3,6

	
	
	2,20


	
	
	5,6

	
	5,0

	
	
	3,00


	
	
	2,9

	48,3

	2.6

	
	60

	1,60


	
	
	4,0

	
	3,6

	
	
	2,20


	
	
	5,6

	
	5,0

	
	
	3,00


	
	
	2,9

	60,3

	2,3

	
	64

	1,60


	
	
	4,0

	
	3,2

	
	
	2,20


	
	
	5,6

	
	4,5

	
	
	3,00


	65

	76,1

	2,9

	42,4

	2,6

	76


	64

	3,20


	
	
	5,0

	
	3,6

	
	
	5,50


	
	
	7,1

	
	5,0

	
	
	7,90


	
	
	2,9

	48,3

	2,9

	
	67

	3,20


	
	
	5,0

	
	4,0

	
	
	5,50


	
	
	7,1

	
	5,6

	
	
	7,90


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,9

	60,3

	2,6

	
	70

	3,20


	
	
	5,0

	
	3,6

	
	
	5,50


	
	
	7,1

	
	5,0

	
	
	7,90


	
	
	2,9

	76,1

	2,9

	
	76

	3,20


	
	
	5,0

	
	5,0

	
	
	5,50


	
	
	7,1

	
	7,1

	
	
	7,90


	80

	88,9

	3,2

	48,3

	2,9

	86

	73

	2,20


	
	
	5,6

	
	4,0

	
	
	4,00


	
	
	8,0

	
	5,6

	
	
	5,50


	
	
	3,2

	60.3

	2,9

	
	76

	2,20


	
	
	5,6

	
	4,0

	
	
	4,00


	
	
	8,0

	
	5,6

	
	
	5,50


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,2

	76,1

	2,9

	
	83

	2,50


	
	
	5,6

	
	5,0

	
	
	4,50


	
	
	8,0

	
	7,1

	
	
	6,20


	
	
	3,2

	88,9

	3,2

	
	.86

	2,50


	
	
	5,6

	
	5.6

	
	
	4,50


	
	
	8,0

	
	8,0

	
	
	6,20


	100

	114,3

	3,6

	60,3

	2,7

	105

	89

	3,80


	
	
	6,3

	
	4,0

	
	
	6,70


	
	
	8,8

	
	5,6

	
	
	10,00


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,6

	76,1

	2,9

	
	95

	4,50


	
	
	6,3

	
	5,0

	
	
	7,80


	
	
	8,8

	
	7,1

	
	
	10,0



23 3

ГОСТ 17376-2001
Приложение таблицы 1                                                                                                                     Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	Масса, кг

	100

	114,3

	3,6

	88,9

	3,2

	105

	98

	4,50


	
	
	6,3

	
	5,6

	
	
	7,80


	
	
	8,8

	
	8,0

	
	
	10,00


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,6

	114,3

	3,6

	
	105

	4,50


	
	
	6,3

	
	6,3

	
	
	7,80


	
	
	8,8

	
	8,8

	
	
	10,00


	125

	139,7

	4,0

	76,1

	2.9

	124

	108

	3,40


	
	
	6,3

	
	5,0

	
	
	5,30


	
	
	10,0

	
	7,1

	
	
	16,00


	
	
	4,0

	88,9

	3,2

	
	111

	3,40


	
	
	6,3

	
	5,6

	
	
	5,30


	
	
	10,0

	
	8,0

	
	
	16,00


	
	
	4,0

	114,3

	3,6

	
	117

	3,40


	
	
	6,3

	
	6.3

	
	
	5,30


	
	
	10.0

	
	8,8

	
	
	16,00


	
	
	4,0

	139,7

	4,0

	
	124

	3,40


	
	
	6,3

	
	6,3

	
	
	5,30


	
	
	10,0

	
	10,0

	
	
	16,00


	150

	168,3

	4,5

	88,9

	3,2

	143

	124

	9,40


	
	
	7,1

	
	5,6

	
	
	16,00


	
	
	11,0

	
	8,0

	
	
	24,00


	
	
	4,5

	114,3

	3,6

	
	130

	9,40


	
	
	7,1

	
	6,3

	
	
	16,00


	
	
	11,0

	
	8,8

	
	
	24,00


	
	
	4,5

	139,7

	4,0

	
	137

	9,40


	
	
	7,1

	
	6,3

	
	
	16,00


	
	
	11,0

	
	10,0

	
	
	24,00


	
	
	4,5

	168,3

	4,5

	
	143

	9,40


	
	
	7,1

	
	7,1

	
	
	16,00


	
	
	11,0

	
	11,0

	
	
	24,00


	200

	219, 1

	6,3

	114,3

	3,6

	178


	156

	16,00


	
	
	8,0

	
	6,3

	
	
	20,00      


	
	
	12,5

	
	8,8

	
	
	43,00     


	
	
	6,3

	1 39,7

	4,0

	
	162

	16,00


	
	
	8,0

	
	6,3

	
	
	20,00


	
	
	12,5

	
	10,0

	
	
	43,00


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,3

	168,3

	4,5

	
	168

	16,00


	
	
	8,0

	
	7,1

	
	
	20,00


	
	
	12,5

	
	11,0

	
	
	43,00


	
	
	6,3

	219,1

	6,3

	
	178

	23,00


	
	
	8,0

	
	8,0

	
	
	29,00


	
	
	12,5

	
	12,5

	
	
	44,00



4 24

ГОСТ 17376-2001
Приложение таблицы 1                                                                                                                     Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	Масса, кг

	250

	273,0

	6,3 
10,0

	139,7

	4,0 

6,3

	216

	191

	33,0 

52,0


	
	
	6,3 
10,0

	168,3

	4,5 

7,1

	
	194

	33,0 

52,0


	
	
	6,3 
10,0

	219,1

	6,3 

7,1

	
	203

	33,0 

52,0


	
	
	6,3 

10,0

	273,0

	6,3
10,0

	
	216

	33,0 

52,0


	300

	323,9

	7,1 

10,0

	168,3

	4,5 

7,1

	254

	'219

	47,00 

66,00


	
	
	7,1 

10,0

	219,0

	6,3 

8,0

	
	229

	47,00 

66,00


	
	
	7,1 

10,0

	273,0

	6,3 

8,0

	
	241

	47,00 

66,00


	
	
	7,1 

10,0

	323,9

	7,1
10,0

	
	,254

	54,00 

77,00


	350

	355,6

	8,0 

11,0

	219,1

	6,3 


	279

	248

	__               


	
	
	8,0 

11,0

	273,0

	6;3 

10.0

	
	257

	

	
	
	8,0
11.0

	323,9

	7,1 

10,0

	
	270

	

	
	
	8,0 

11,0

	355,6

	8,0 

11,0

	
	279

	68,00 

94,00


	400

	406,4

	8,8 

12,5

	273,0

	6,3 

10,0

	305

	283

	__

	
	
	8,8 

12,5

	323,9

	7,1 

10,0

	
	295

	

	
	
	8,8

 12,5

	355,6

	8,0 

10,0

	
	:305

	__


	
	
	8,8 

12,5

	406,4

	8,8 

12,5

	
	
	88,00 

131,00


	450

	457,0

	10,0

	323,9

	7,1

	343

	321

	—


	
	
	
	355,6

	8,0

	
	330

	

	
	
	
	355,6

	11,0

	
	
	

	
	
	
	406,4

	8,8

	
	
	

	
	
	
	457,0

	10,0

	
	343

	


24 5

ГОСТ 17376-2001
Окончаниее таблицы 1

Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	Масса, кг

	500

	508,0

	11,0

	355,6

	8,0

	381

	356

	

	
	
	
	406,4

	8,8

	
	
	

	
	
	
	457,0

	10,0

	
	.368

	

	
	
	
	508,0

	11,0

	
	381

	

	600

	610,0

	12,5

	406,4

	8,8

	432

	406

	

	
	
	
	457,0

	10,0

	
	419

	

	
	
	
	508,0

	11,0

	
	432

	                 ____


	
	
	
	610,0

	12,5

	
	
	

	700

	711,0

	----
	711,0

	____----
	521

	521

	

	800

	813,0

	
	813,0

	
	597

	597

	

	900

	914,0

	
	914,0

	
	673

	673

	

	1000

	1016,0

	
	1016,0

	
	749

	749

	

	Примечание — Масса приведена для справок.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Размеры в миллиметрах
Таблица 2 — Тройники исполнения 2
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	r, не менее
	Масса, кг

	40

	45

	2,5

	----

	----

	40

	40

	
	0,3


	
	
	4,0

	
	
	
	
	
	0,4


	
	
	5,0

	
	
	
	
	
	0,4


	50

	57

	3,0

	45

	2,5

	50

	45

	
	0,4


	
	
	4,0

	
	3,0

	
	
	
	0,6


	
	
	5,0

	
	4,0

	
	
	
	0,7


	
	
	3,0

	----__

	
	
	
	
	0.4


	
	
	4,0

	
	—

	
	
	
	0,6


	
	
	5,0

	
	
	
	
	
	0,7


	65

	76

	3,5

	45

	2,5

	
	60

	5

	0,8


	
	
	6,0

	
	4,0

	
	
	
	1,4


	
	
	7,0

	
	5,0

	
	
	
	1,6


	
	
	3,5

	57

	3,0

	65

	
	
	0,8


	
	
	6,0

	
	5,0

	
	
	
	1,4


	
	
	7,0

	
	5,5

	
	
	
	1,6


	
	
	3.5

	—

	
	
	
	
	0,8


	
	
	6,0

	
	—

	
	
	
	1,4


	
	
	7,0

	
	
	
	
	
	1,6


	80

	89

	3,5

	57

	3,0

	80

	70

	
	1,5


	
	
	6.0

	
	4,0

	
	
	
	2,0


	
	
	8,0

	
	5,5

	
	
	
	2,7



      6                                                                                                                                                                                 26
ГОСТ 17376-2001
Продолжение  таблицы 2                                                                                                                     Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	r, не менее
	Масса, кг

	80


	89


	3,5

	76

	3,5

	80


	70


	5


	1,5


	
	
	6,0

	
	6,0

	
	
	
	2,0


	
	
	8,0

	
	7,0

	
	
	
	2,7


	
	
	3,5

	—

	
	
	
	
	1,5


	
	
	6,0

	
	—

	
	
	
	2,0


	
	
	8,0

	
	
	
	
	
	2,7


	100

	108

	4,0

	76

	3,5

	
	80

	5

	2,2


	
	
	6,0 8,0

	
	5,0 6,0

	
	
	
	3,3 

4,5


	
	
	9,0

	
	7,0

	
	
	
	4,9


	
	
	4,0

	89

	4,0

	100

	
	
	2,2


	
	
	6,0
	
	6,0
	
	
	
	3,3 

	
	
	8,0
	
	8,0
	
	
	
	4,5

	
	
	9,0

	
	8,0

	
	
	
	4,9


	
	
	4,0

	—

	
	
	
	
	2,2


	
	
	6,0

	
	—

	
	
	
	3,3


	
	
	8,0

	
	
	
	
	
	4,5


	
	
	9,0

	
	
	
	
	
	4,9


	125

	133

	4,0

	89

	3,5

	110

	95

	6

	2,9


	
	
	6,0

	
	5,0

	
	
	
	4,1


	
	
	8,0

	
	6,0

	
	
	
	5,9


	
	
	10,0

	
	8,0

	
	
	
	6,8


	
	
	12,0

	
	9,0

	
	
	
	8,0


	
	
	4,0
	108

	4,0
	
	
	
	2,9

	
	
	6,0

	
	5,0

	
	
	
	4,1


	
	
	8,0

	
	6,0

	
	
	
	5,9


	
	
	10,0

	
	9,0

	
	
	
	6,8


	
	
	12,0

	
	10,0

	
	
	
	8,0


	
	
	4,0

	—

	
	
	
	
	2,9


	
	
	6.0

	
	
	
	
	
	4,1


	
	
	8.0

	
	—

	
	
	
	5,9


	
	
	10,0

	
	
	
	
	
	6,8


	
	
	12,0

	
	
	
	
	
	8,0


	150

	159

	4,5

	108

	4,0

	130

	110

	8


	4,8


	
	
	6,0

	
	5,0

	
	
	
	6,6


	
	
	8,0

	
	6,0

	
	
	
	9,0


	
	
	10,0

	
	9,0

	
	
	
	10,1


	
	
	12,0

	
	10,0

	
	
	
	12,2


	
	
	4,5

	133

	4,0

	
	
	
	4,8


	
	
	6,0

	
	5,0

	
	
	
	6,6


	
	
	8,0

	
	6,0

	
	
	
	9,0


	
	
	10,0

	
	10,0

	
	
	
	10,0


	
	
	12,0

	
	12,0

	
	
	
	12.2


	
	
	4,5

	—

	
	
	
	
	4,8


	
	
	6,0

	
	
	
	
	
	6,6


	
	
	8,0

	
	—

	
	
	
	9,0


	
	
	10,0

	
	
	
	
	
	10,1


	
	
	12,0

	
	
	
	
	
	12,2



27 7

ГОСТ 17376-2001
Приложение таблицы 2                                                                                                                            Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	r, не менее
	Масса, кг

	200

	219

	6,0

	133

	5,0

	160

	140

	10

	10,2


	
	
	8,0

	
	6,0

	
	
	
	13,8


	
	
	10,0

	
	8,0

	
	
	
	16,8


	
	
	12,0

	
	10,0

	
	
	
	19,9


	
	
	16,0

	
	16,0

	
	
	
	26,6


	
	
	6.0

	159

	6,0

	
	
	
	10,2


	
	
	8,0

	
	6,0

	
	
	
	13,8


	
	
	10,0

	
	8,0

	
	
	
	16,8


	
	
	12,0

	
	11,0

	
	
	
	19,9


	
	
	16,0

	
	12,0

	
	
	
	26,6


	
	
	6,0

	---_

	
	
	
	
	10,2


	
	
	8,0

	
	
	
	
	
	13,8


	
	
	10,0

	
	—

	
	
	
	16,8


	
	
	12,0

	
	
	
	
	
	19,9


	
	
	16,0

	
	
	
	
	
	26,6


	250

	273

	7,0

	159

	4,5

	190

	175

	12

	18,4


	
	
	10,0

	
	6,0

	
	
	
	26,0


	
	
	12,0

	
	8,0

	
	
	
	31,2


	
	
	16,0

	
	11,0

	
	
	
	41,6


	
	
	18,0

	
	12,0

	
	
	
	46,8


	
	
	7.0

	219

	6,0

	
	
	
	18,4


	
	
	10,0

	
	8,0

	
	
	
	26,0


	
	
	12,0

	
	10,0

	
	
	
	31,2


	
	
	16,0

	
	12,0

	
	
	
	41,6       


	
	
	18,0

	
	16,0

	
	
	
	46,8


	
	
	7,0

	—

	
	
	
	
	18,4


	
	
	10,0

	
	
	
	
	
	26,0


	
	
	12,0

	
	—

	
	
	
	31,2


	
	
	16,0

	
	
	
	
	
	41,6


	
	
	18,0

	
	
	
	
	
	46,8


	300

	325

	8,0

	219

	6,0

	220

	200

	15

	27,4


	
	
	10,0

	
	8,0

	
	
	
	34,2


	
	
	12,0

	
	10,0

	
	
	
	41,1


	
	
	16,0

	
	12,0

	
	
	
	54,8


	
	
	22,0

	
	16,0

	
	
	
	75,3


	
	
	8,0

	273

	7,0

	
	
	
	27,4


	
	
	10,0

	
	10,0

	
	
	
	34,2


	
	
	12,0

	
	12,0

	
	
	
	41,1


	
	
	16,0

	
	16,0

	
	
	
	54,8


	
	
	22,0

	
	18,0

	
	
	
	75,3


	
	
	8,0

	—

	
	
	
	
	27.4       


	
	
	10,0

	
	
	
	
	
	34,2       


	
	
	12,0

	
	—

	
	
	
	41,1


	
	
	16,0

	
	
	
	
	
	54,8


	
	
	22,0

	
	
	
	
	
	75,3



8 28

ГОСТ 17376-2001
Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	D1
	T1
	F
	H
	r, не менее
	Масса, кг

	350

	377

	10,0

	273

	7,0

	240

	225

	15

	46,0


	
	
	12,0 

16,0

	
	10,0 

12,0

	
	
	
	55,2 

73,6


	
	
	20,0

	
	16,0

	
	
	
	92,0


	
	
	10,0

	325

	8,0

	
	
	
	46,0


	
	
	12,0 

16,0

	
	10,0 

16,0

	
	
	
	55,2

 73,6


	
	
	20,0

	
	18,0

	
	
	
	92,0


	
	
	10,0

	—

	
	
	
	
	46,0


	
	
	12,0 

16,0

	
	---

	
	
	
	55.2      

 73,6


	
	
	20,0

	
	
	
	
	
	92,0


	400

	426

	10,0

	325

	8,0

	270

	250

	18

	55,5


	
	
	12,0 

16,0

	
	10,0 

12,0

	
	
	
	66,6 

88,8


	
	
	18,0

	
	16,0

	
	
	
	100,0


	
	
	10,0 

12,0 

16,0

	377

	10,0 

12,0 

16,0

	
	
	
	55,5 

66,6

 88,8


	
	
	18,0

	
	18,0

	
	
	
	100,0


	
	
	10,0

	
	
	
	
	
	55,5


	
	
	12,0

	
	
	
	
	
	66,6


	
	
	16,0

	
	
	
	
	
	88,8


	
	
	18,0

	
	
	
	
	
	100,0


	Примечания 

1 Масса приведена для справок. 

2 Масса соответствует тройникам, изготовляемым из труб с размерами D и Т  гидроштамповкой. При изготовлении другими способами и (или) из других заготовок массу устанавливает изготовитель.



Примеры    условных    обозначений:
- переходного тройника исполнения 1, D = 60,3 мм, Т= 2,9 мм, D1 = 48,3 мм, T1 = 2,6 мм из стали марки ТS9:
Тройник 1-60,3 - 2,9-48,3 (  2,6-Т89 ГОСТ 17376-2001
- равнопроходного тройника исполнения 2, D = 76 мм, Т— 7,0 мм из стали марки 20:
Тройник 76  (  7 ГОСТ 17376-2001
- то же, с ТВ = 10 мм, из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора: Тройник П 76 • 7/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001
4.2. По согласованию между потребителем (заказчиком) и изготовителем допускается изготавли​вать тройники других размеров.
4.3 Допускается изготовление тройников с увеличенной толщиной стенки  в ТВ зоне сопряжения магистрали и ответвления и других неторцевых сечений.
5 Технические условия
I
Технические условия — по ГОСТ 17380.
МКС 23.040.40
УД К  621.643.4:006.354
ОКП 14 6800
Г18
_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          29                                                                                     9
